**自粘性敷贴（ 透气胶带）参数及预算清单**

**采购数量：1000张 预算金额： 2400.00 元**

1、适用范围：供一般外科手术绊创用以及固定针头用；

2、产品性能结构及组成：

★2.1、医用胶带外层以无纺布为基材内衬为吸水棉+纱布，表面涂布胶粘剂制成；

2.2、应平整、表面洁净；

★2.3、胶浆应涂覆均匀，无脱胶、漏胶和背面渗胶；

2.4、透气胶带解封时不得有分层现象；

★2.5、剥离强度应不低于1.0N/cn；

★2.6、持粘性应不大于2.5mm；

★2.7、对皮肤无刺激；

3、产品尺寸：

★3.1、外层背贴：20cm×20cm；

★3.2、内衬方棉：13cm×13cm。