肛肠手术止血海绵（医用PVA绵）参数及预算清单

预算单价：≤320.00元/个

- 组成：医用PVA绵由PVA海绵（湿态或压缩干态）和引线、PVC组成。

- 材料：医用PVA绵由高分子聚乙烯醇海绵制成。

- 3、尺寸：￠75-￠85*￠25-￠35（mm）

- 4、外观：医用PVA绵表面应整洁、色泽均匀一致，无杂质、毛边、破损等缺陷。

- 5、插管及引线拉力：医用PVA绵与插管的结合应牢固，引线应能承受≥5N的拉力。

- 6、理化性能：吸水速度＜15S,吸水倍率≥5g/g,PH值6~8,平均孔径0.05mm-0.95 mm,抗拉强度＞10N/c㎡,断裂伸长率＞100%。