技术参数表

| 名称 | 规格 | 产品材质及详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 床单 | 160*280 | 1、面料品名:纯棉纱卡 2、面料规格:21s×21s-108×58 3、纤维含量:100%棉； 4、甲醛:≤75mg/kg 5、 PH 值:4.0-8.5。 6、单位面积质量 g/㎡: 195g±5； 7、纱支:经纱 21S±2，纬纱 21S±2； 8、织物密度:经向密度:236根/10cm±5，纬向密度:425/10cm±5 9、耐次氯酸盐漂白色 牢度≥4 级以上。 10、面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥99%，白色念珠菌≥99%，肺炎克雷白氏菌≥99%，铜绿假单胞菌≥99%，枯草芽孢杆菌≥99% |
| 被套 | 160*230 |  |
| 枕套 | 50*80 |  |
| 医生冬装（款式分男女款） |  | 1、面料品名:涤棉双面卡 2、成份：聚酯纤维65±2%，棉35%±2% 3、线密度：经纱13.4tex×2 74.6Nm/2 纬纱30tex 33.3Nm 3、单位面积质量：250g/㎡±2 4、织物密度：经向密度567根/10cm±2 纬向264根/10cm±2 6、电荷面密度（洗前）：1.3μC/㎡ 7、电荷面密度（洗后）：4.2μC/㎡ 8、甲醛含量≤75mg/kg 9、PH 值范围4.0-8.5 10、异味：无异味 11、耐汗渍色牢度：变色、沾色≥4级，耐水色牢度：变色、沾色≥4级，耐摩擦色牢度：干摩≥4级 12、可分解有害芳香胺染料≤20mg/kg 13、面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥99%，白色念珠菌≥99%，肺炎克雷白氏菌≥99%，铜绿假单胞菌≥99%，枯草芽孢杆菌≥99% |
| 医生夏装（款式分男女款） | 全号 | 1、面料品名:涤府面料； 2、规格型号：T65/JC35 23*23 104*61 3、可分解有害芳香胺染料≤20mg/kg 4、甲醛含量≤75mg/kg 5、PH 值范围4.0-8.5 6、纤维含量:65%涤±2 35%棉±2； 7、异味：无异味 8、纱支：经向23S±2 纬向23S±2 9、密度:经向 445/10cm±3, 纬向密度362根/cm±3。 10、水洗尺寸变化率：经向-1.5%；纬向-0.3% 11、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐擦色牢度：干摩≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级。耐唾液色牢度≥4级 12、面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥98%，白色念珠菌≥98%，肺炎克雷白氏菌≥98%，铜绿假单胞菌≥99%，枯草芽孢杆菌≥99% |
| 护士夏季套装 | 全号 | - 纤维含量：聚酯纤维100% （含微量其他纤维） - 单位面积质量：185g/㎡±2 - 耐干摩擦色牢度：≥4级 - 起毛起球：≥4级 - 水洗尺寸变化率：±2% 6、电荷面密度：1.1μC/㎡ |
| 护士冬季套装 | 全号 | - 线密度：经纱15.7tex×2 37.6S/2 ;经向长丝主体纱169.0dtex 34.9S ;纬向111.0dtex 53.2S - 水洗尺寸变化率：经向≥-2.5 纬向≥-1.5 - 单位面积质量：240g/㎡±2 - 断裂强力：经向1700N 纬向1600N - 撕破强力：经向39N 纬向29N - 纤维含量：93%聚酯纤维±2% 7%棉±2% - 甲醛含量：≤75mg/kg B类 - 抗菌效果：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥99%，白色念珠菌≥94%，肺炎克雷白氏菌≥99%，铜绿假单胞菌≥98%，枯草芽孢杆菌≥96% - 耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级、耐水色牢度：变色、沾色≥4级、耐摩擦色牢度：干摩、湿摩:经向纬向≥4级 - 防止外线性能：UPF平均值≥2000;UPF＞50; T(UVA)平均值0.05%; T(UVB)平均值0.05% |
| 病员服 | 全号 | 1、面料品名：纯棉色织斜纹 2、可分解有害芳香胺染料≤20mg/kg 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、PH 值范围：4.0-8.5 5、异味：无异味 6、纤维含量:100%棉 7、纱支：经向20S±2 纬向20S±2 8、密度：经向/350根/10cm±2 纬向248根/10cm±2 9、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩色牢度：≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 ；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥97%，大肠杆菌≥94%，白色念珠菌≥92%，肺炎克雷白氏菌≥94%，铜绿假单胞菌≥96%，枯草芽孢杆菌≥99% |